УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 23.03.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 30.03.2026

# Технологическая карта на деталь 45.67.96 «Вал редуктора Р-125, исполнение 3 (удлинённый хвостовик)»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 45.67.96 |
| Наименование | Вал редуктора Р-125, исполнение 3 (удлинённый хвостовик) |
| Материал | Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 |
| Заготовка | круг ø60, L=340 |
| Масса, кг | 7.0 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-1, ceh-2, ceh-3 |

## 2. Маршрут обработки

### 015 Токарная

Оборудование: DMG MORI CTX 310 ecoline, инв. № ОС-1198. Инструмент: Резец проходной с пластиной CNMG 120408. Режимы: скорость 180…220 м/мин, подача 0,25 мм/об, глубина 1,5…2,5 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 025 Фрезерная

Оборудование: Haas VF-2, инв. № ОС-1203. Инструмент: Фреза торцевая ø63, 5 зубьев. Режимы: скорость 160…190 м/мин, подача 0,15 мм/зуб, глубина до 3 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 040 Термообработка ТВЧ

Оборудование: ВЧГ7-60/0,066, инв. № ОС-1155. Инструмент: —.

### 055 Круглошлифовальная

Оборудование: 3М151, инв. № ОС-1066. Инструмент: Круг 600×63×305 25А. Режимы: скорость 35 м/с, подача 0,004 мм/ход, глубина 0,15…0,25 мм на сторону. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 3 %.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| радиальное биение, мм, не более | 0.03 |
| шероховатость Ra, мкм, не более | 1.25 |
| твёрдость, HRC | 45…50 |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.