УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 02.04.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 16.04.2026

# Методика контроля шероховатости поверхности (Ra)

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля параметра шероховатости поверхности Ra механически обработанных деталей в цехах №1 и №2.

1.2. Методика применяется для контролируемых поверхностей, для которых в технологической карте указано значение surface_ra.

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Профилометр контактный TR200 | Ra 0,025…12,5 мкм | ±10 % от измеренного значения |
| Образцы сравнения шероховатости поверхности ГОСТ 9378-93 | Ra 0,1…10 мкм | визуальное и тактильное сравнение |

2.1. Профилометр применяется для точных измерений на ответственных поверхностях, образцы сравнения — для предварительной оценки шероховатости на неответственных поверхностях по указанию контролёра.

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится при температуре 20 ± 2 °С.

3.2. Контролируемая поверхность очищается от СОЖ, масла и загрязнений без использования абразивных материалов, способных изменить исходную шероховатость.

3.3. Деталь при измерении профилометром устанавливается на устойчивую опору без вибрации.

## 4. Порядок измерения

4.1. Щуп профилометра устанавливается перпендикулярно направлению следов обработки на контролируемой поверхности.

4.2. Измерение проводится не менее чем в трёх точках контролируемой поверхности.

4.3. Базовая длина трассы измерения выбирается по прибору автоматически в соответствии с ожидаемым диапазоном Ra либо принимается равной 0,8 мм при значениях Ra от 0,1 до 2 мкм.

4.4. Для поверхностей со значением Ra более 2,5 мкм допускается контроль сравнением с образцом шероховатости при отсутствии претензий к точности по чертежу.

## 5. Обработка результата

5.1. За результат контроля принимается наибольшее из измеренных значений Ra.

5.2. Поверхность признаётся соответствующей, если полученное значение Ra не превышает нормы, указанной в технологической карте.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты контроля заносятся в журнал контроля шероховатости с указанием обозначения детали, контролируемой поверхности и измеренного значения Ra.

6.2. Журнал контроля шероховатости хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При превышении нормы шероховатости деталь изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.