УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 07.05.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 21.05.2026

# Методика контроля толщины гальванического покрытия

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля толщины цинкового и хромового покрытия деталей, обработанных на линиях цеха №4, — линии цинкования АГ-40 и линии хромирования АГ-25Х.

1.2. Методика применяется для деталей, в технологической карте которых указано значение coating или coating_um (например, детали 61.05.24, 73.22.30, 73.22.31, 73.22.34, 88.14.42, 88.14.48, 88.14.49).

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Толщиномер покрытий магнитно-вихретоковый МТ-40НЦ | 0…1000 мкм | ±(1 + 0,03·h) мкм |
| Образец детали с известной толщиной покрытия для поверки прибора | — | перед началом каждой смены |

2.1. Толщиномер поверяется перед началом каждой смены по контрольному образцу с известной толщиной покрытия; при отклонении показаний свыше погрешности прибора работа на нём приостанавливается до поверки.

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится после полного высыхания и остывания детали, но не ранее 30 минут после выхода из линии нанесения покрытия.

3.2. Поверхность детали в месте измерения очищается от загрязнений и следов сушки без повреждения покрытия.

3.3. Измерение не проводится на скруглениях, кромках и в зонах, где толщина покрытия по технологии заведомо неравномерна.

## 4. Порядок измерения

4.1. Датчик толщиномера устанавливается перпендикулярно контролируемой поверхности без давления, деформирующего покрытие.

4.2. Измерение толщины покрытия проводится не менее чем в пяти точках, равномерно распределённых по контролируемой поверхности детали.

4.3. Для деталей с покрытием на нескольких поверхностях (например, наружной и торцевой) измерение проводится отдельно для каждой поверхности, указанной в технологической карте.

## 5. Обработка результата

5.1. За результат контроля толщины покрытия детали принимается наименьшее из измеренных значений.

5.2. Деталь признаётся соответствующей, если наименьшее измеренное значение толщины покрытия не менее нормы, указанной в технологической карте.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты контроля заносятся в журнал контроля гальванических покрытий с указанием обозначения детали, линии нанесения покрытия и измеренных значений толщины.

6.2. Журнал контроля гальванических покрытий хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При выявлении толщины покрытия менее установленной нормы деталь изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.