УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 30.06.2025

Редакция: ред. 2

Вводится в действие с 01.08.2025

Взамен: OTK-REGL-003-r1

Документ заменён: OTK-REGL-003-r3

# Регламент входного контроля материалов и комплектующих

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок входного контроля материалов, заготовок, режущего инструмента и комплектующих, поступающих на площадки ГК «Родос-Деталь» от поставщиков.

1.2. Регламент обязателен для работников отдела технического контроля, отдела снабжения и кладовщиков складов материалов на всех трёх площадках.

1.3. Действие регламента не распространяется на средства индивидуальной защиты и хозяйственные материалы.

## 2. Термины и сокращения

ОТК — отдел технического контроля.

Партия — количество материала одного наименования, одной плавки, поступившее по одному УПД.

Сертификат — документ поставщика о качестве материала с указанием плавки и химического состава.

## 3. Порядок приёмки партии

3.1. Кладовщик принимает партию только при наличии УПД и сертификата качества поставщика. При отсутствии сертификата партия размещается в зоне карантина и к обработке не допускается. Срок нахождения партии в зоне карантина не должен превышать семи рабочих дней; по истечении этого срока начальник ОТК принимает решение о возврате партии поставщику.

3.2. Кладовщик регистрирует поступление в 1С:ERP и в течение одного рабочего дня передаёт извещение в ОТК.

3.3. Контролёр ОТК проводит контроль в течение пяти рабочих дней с даты извещения. Для партий, поступивших под срочный заказ, срок сокращается до двух рабочих дней по письменному распоряжению начальника ОТК.

## 4. Объём контроля

4.1. Сплошному контролю подлежат: маркировка, соответствие номера плавки сертификату, отсутствие поверхностных дефектов, комплектность поставки.

4.2. Выборочному контролю подлежат геометрические размеры проката. Объём выборки — не менее 8 % от партии, но не менее пяти единиц. При обнаружении несоответствия более чем в одной единице выборка удваивается.

4.3. Контроль твёрдости и химического состава проводится для партий стали 38ХС и 20Х13, а также для всех партий, предназначенных для деталей с твёрдостью выше 50 HRC.

4.4. Результаты контроля заносятся в журнал входного контроля и в протокол по форме приложения 1.

## 5. Оформление результатов

5.1. При соответствии партии требованиям контролёр ОТК ставит штамп «Входной контроль пройден» на сопроводительном документе и допускает партию к запуску в производство.

5.2. При выявлении несоответствия контролёр оформляет акт о несоответствии и передаёт его начальнику ОТК и в отдел снабжения в течение одного рабочего дня с даты выявления.

5.3. Решение о судьбе несоответствующей партии (возврат поставщику, использование по отклонению, доработка) принимает начальник ОТК совместно с главным технологом в течение двух рабочих дней.

5.4. Использование партии по отклонению допускается только с письменным разрешением главного технолога и с отметкой в технологической карте на партию.

## 6. Взаимодействие с поставщиком

6.1. Отдел снабжения направляет поставщику претензию в течение пяти рабочих дней с даты акта о несоответствии.

6.2. Для поставщика ООО «Литейный двор» договором ЛД-2024/27 установлен допустимый уровень брака по литью не более 3 % партии. Превышение этого уровня является основанием для претензии независимо от возможности использования отливок.

## 7. Ответственность

7.1. Ответственность за своевременность контроля несёт начальник ОТК.

7.2. Ответственность за запуск в производство материала без отметки о входном контроле несёт начальник цеха, допустивший запуск.