УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 20.06.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 30.06.2025

# Круглошлифовальная обработка на станке 3М151

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на круглошлифовальном станке 3М151, инв. № ОС-1066, цех №2 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для шлифовщиков, выполняющих финишное шлифование шеек и посадочных поверхностей валов по технологическим картам.

1.3. Станок является контрольной точкой обеспечения допуска по радиальному биению; операции на нём не могут быть переданы на другое оборудование без согласования с главным технологом.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются шлифовщики не ниже 4 разряда.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе — после стажировки не менее 10 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется состояние шлифовального круга 600×63×305 25А, при сколах или дисбалансе круг заменяется до начала работы.

3.2. Проверяется исправность ограждения круга и системы охлаждения.

3.3. Проверяется концентрация рабочего раствора СОЖ ЭТ-2 в баке станка — рабочая концентрация 3 %; порядок приготовления и контроля — по РИ-013.

3.4. Проверяется наличие технологической карты и контрольного инструмента (индикаторная скоба, микрометр).

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Заготовка (например, вал выходной редуктора Р-160, обозначение 45.67.89, после операции термообработки ТВЧ) устанавливается в центрах и выверяется по биению.

4.2. Шлифование ведётся кругом 600×63×305 25А на скорости 35 м/с, с продольной подачей 0,004 мм/ход и глубиной 0,15…0,25 мм на сторону.

4.3. Охлаждение зоны шлифования — СОЖ ЭТ-2 концентрацией 3 %, подаётся непрерывно на всём цикле.

4.4. После шлифования первой детали партии выполняется полный самоконтроль по разделу 5.

4.5. При положительном результате самоконтроля обработка партии продолжается с контролем не реже каждой третьей детали ввиду критичности допуска по биению.

4.6. Годные детали укладываются в тару с ярлыком партии и передаются на операцию контроля ОТК.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются диаметр по полю допуска (например, ø60 k6), радиальное биение не более 0,03 мм и шероховатость Ra не более 1,25 мкм.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая третья деталь партии.

5.3. При выходе биения или диаметра за допуск шлифование партии приостанавливается, деталь передаётся контролёру ОТК для контроля по методикам ОТК-МИ-001 и ОТК-МИ-002.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №2.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При биении круга сверх нормы, посторонней вибрации или прижоге поверхности шлифовщик останавливает станок.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода станка в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали, обработанные до остановки станка, откладываются отдельно для контроля ОТК в полном объёме.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Станок останавливается, круг приводится в состояние покоя, охлаждение отключается.

7.2. Рабочая зона очищается от шлама и остатков СОЖ, поддон очищается по графику.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей, состояние круга и замечания по станку.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или шлифовщику следующей смены.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается шлифовать кругом со сколами, трещинами или превышением допустимого дисбаланса.

8.2. Запрещается работать со снятым ограждением круга.

8.3. Запрещается превышать глубину прохода, установленную картой наладки.

8.4. Запрещается оставлять станок без надзора во время рабочего цикла.

8.5. Запрещается запускать станок при концентрации СОЖ ниже нормы, указанной в п. 3.3.