УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 10.03.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 20.03.2026

# Порядок приготовления, контроля и замены СОЖ ЭТ-2 (Ковровская площадка)

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок приготовления рабочего раствора, контроля концентрации и замены СОЖ ЭТ-2 на станках механической обработки цехов №1 и №2 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для операторов станков и мастеров участков, ответственных за состояние охлаждающей жидкости в баках станков.

1.3. Концентрат СОЖ ЭТ-2 закупается по номенклатуре норм расхода материалов и инструмента (НОРМ-РАСХ-2026) и хранится на складе материалов.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. Приготовление и контроль рабочего раствора СОЖ ЭТ-2 выполняет оператор станка под контролем мастера участка; ответственным за соблюдение настоящего порядка является мастер участка.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005, повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. К работе с концентратом допускаются лица, прошедшие инструктаж по обращению с химическими веществами и обеспеченные средствами индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки).

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Перед приготовлением раствора проверяется чистота бака станка и системы подачи СОЖ, при загрязнении бак промывается.

3.2. Проверяется исправность и поверка рефрактометра для контроля концентрации раствора.

3.3. Проверяется наличие концентрата СОЖ ЭТ-2 в объёме, достаточном для приготовления партии раствора по лимитно-заборной карте текущего месяца.

3.4. Проверяется дозирующая ёмкость на отсутствие посторонних загрязнений.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. В бак станка заливается чистая вода в объёме, установленном паспортом станка.

4.2. Концентрат СОЖ ЭТ-2 дозируется из расчёта рабочей концентрации 6…7 % — верхняя часть нормы, установленной для интенсивной механической обработки резанием на станках цехов №1 и №2.

4.3. Раствор перемешивается циркуляционным насосом станка не менее 10 минут до однородного состояния.

4.4. После перемешивания концентрация раствора проверяется рефрактометром; при отклонении от заданного значения раствор корректируется добавлением концентрата или воды.

4.5. Результат приготовления заносится в журнал контроля СОЖ с указанием даты, станка и фактической концентрации.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Концентрация рабочего раствора должна находиться в пределах 6…7 %.

5.2. Контроль концентрации выполняется оператором ежесменно, перед началом работы на станке.

5.3. Внешний вид раствора (отсутствие расслоения, постороннего запаха, пены) проверяется визуально при каждом контроле концентрации.

5.4. Результаты контроля заносятся в журнал контроля СОЖ цеха.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При концентрации ниже нормы станок к работе не допускается до восстановления концентрации раствора.

6.2. При появлении постороннего запаха, расслоения или признаков коррозии на деталях оператор сообщает мастеру участка; раствор подлежит внеплановой замене.

6.3. Полная замена раствора в баке станка выполняется не реже одного раза в 45 суток, а также немедленно при отклонениях по п. 6.2.

6.4. При отказе дозирующего насоса или рефрактометра оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ; порядок вывода оборудования в ремонт — по ТОиР-РЕГЛ-002.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. По окончании смены рабочее место приготовления раствора очищается от проливов концентрата.

7.2. Тара из-под концентрата закрывается и возвращается на склад или в место хранения участка.

7.3. Записи в журнале контроля СОЖ передаются мастеру участка.

7.4. Смена по обслуживанию СОЖ сдаётся мастеру участка или оператору следующей смены.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается готовить раствор без средств индивидуальной защиты.

8.2. Запрещается заливать концентрат в бак станка без предварительного разбавления водой.

8.3. Запрещается использовать концентрат с истёкшим сроком хранения или без маркировки поставщика.

8.4. Запрещается сливать отработанный раствор СОЖ в канализацию, минуя порядок утилизации отходов.

8.5. Запрещается продолжать работу станка при концентрации раствора ниже нормы, установленной в п. 5.1.