УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 04.08.2026

Редакция: ред. 2

Вводится в действие с 11.08.2026

# Технологический регламент линии цинкования АГ-40

## 1. Назначение и основание

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и параметры технологического процесса цинкования деталей на линии АГ-40 (инвентарный номер ОС-0903, паспорт ПС-ОС-0903, цех № 4, Пермская площадка).

1.2. Действующая редакция 2 введена взамен предыдущей редакции по итогам разбора инцидента ИНЦ-2026-05 (отказ выпрямителя линии АГ-40, 09.07.2026): в регламент включён раздел 8 о контроле нагрева выпрямителя, отсутствовавший в предыдущей редакции.

1.3. Регламент обязателен для операторов линии АГ-40, мастера участка цеха № 4 и персонала ОГМ, обслуживающего линию.

1.4. Линия АГ-40 относится к опасному производственному объекту; общие требования охраны труда при работе на гальваническом участке установлены ИОТ-021.

1.5. На линии АГ-40 обрабатываются детали, для которых операция цинкования предусмотрена маршрутом технологической карты, например плита опорная натяжной станции (ТК-61.05.24, ред. 1) и гайка круглая шлицевая М64×2 (ТК-88.14.48, ред. 1); полный перечень деталей и требуемый класс покрытия для каждой из них устанавливается соответствующей технологической картой.

1.6. Техническое обслуживание и ремонт линии АГ-40 проводятся в порядке, установленном ТОИР-РЕГЛ-001, по графику ППР-2026 с периодичностью 30 суток.

## 2. Состав и параметры электролита

2.1. Цинкование производится в хлораммонийном электролите со следующим составом:

| Компонент | Концентрация |
| --- | --- |
| Хлорид цинка | 60–80 г/л |
| Хлорид калия | 180–220 г/л |
| Борная кислота | 25–30 г/л |
| Блескообразующая добавка | 15–25 мл/л |

2.2. Водородный показатель электролита поддерживается в диапазоне 5,0–5,6. Контроль pH проводит оператор линии не реже одного раза в смену.

2.3. Корректировку состава электролита по результатам контроля проводит оператор линии по указанию мастера участка; расходные материалы (анод цинковый Ц1) выдаются по нормам расхода НОРМ-РАСХ-2026.

## 3. Технологический режим нанесения покрытия

3.1. Плотность тока на линии поддерживается в диапазоне 1,0–3,0 А/дм² в зависимости от требуемой толщины покрытия.

3.2. Температура электролита в ванне цинкования поддерживается в диапазоне 18–28 °C; при превышении 28 °C оператор обязан снизить плотность тока или временно остановить подачу деталей.

3.3. Время выдержки деталей в ванне цинкования составляет 15–20 минут для покрытия класса Ц6 и 25–30 минут для покрытия класса Ц9 по ГОСТ 9.306-85.

3.4. Скорость загрузки и выгрузки деталей устанавливается программой автооператора линии и не подлежит изменению персоналом без согласования с мастером участка.

## 4. Подготовка поверхности

4.1. Перед цинкованием детали проходят обезжиривание в щелочном растворе и последующую промывку в проточной воде.

4.2. Детали с окалиной или коррозией после хранения подвергаются травлению перед обезжириванием; решение о необходимости травления принимает оператор линии по внешнему виду партии.

4.3. Не допускается загрузка в ванну цинкования деталей с остатками масла, эмульсии или консервационного покрытия.

## 5. Промывка деталей

5.1. После ванны цинкования детали последовательно промываются в двух проточных ваннах холодной воды для удаления остатков электролита.

5.2. Качество промывки контролируется визуально оператором линии; при обнаружении налёта соли деталь возвращается на повторную промывку.

## 6. Пассивация и сушка

6.1. После промывки детали пассивируются в растворе хроматирования для получения покрытия класса Ц6.хр или Ц9.хр по ГОСТ 9.306-85 в соответствии с технологической картой детали.

6.2. Время выдержки в растворе пассивации составляет 20–40 секунд в зависимости от требуемого цвета плёнки.

6.3. После пассивации детали сушатся горячим воздухом при температуре не выше 60 °C для предотвращения растрескивания пассивной плёнки.

## 7. Контроль толщины покрытия

7.1. Контроль толщины цинкового покрытия проводит контролёр ОТК по методике ОТК-МИ-005 на выборке не менее 5 % партии, но не менее трёх деталей.

7.2. При обнаружении несоответствия толщины покрытия партия направляется на повторное цинкование или оформляется акт о браке в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-003.

## 8. Работа выпрямителя и контроль его нагрева

8.1. Выпрямитель линии АГ-40 подлежит визуальному осмотру оператором линии в начале каждой смены: проверяется отсутствие посторонних шумов, запаха гари и следов перегрева на корпусе.

8.2. В течение смены оператор линии контролирует температуру корпуса выпрямителя не реже одного раза в 2 часа и фиксирует показания в журнале контроля линии.

8.3. При температуре корпуса выпрямителя выше 70 °C оператор обязан снизить нагрузку линии и сообщить мастеру участка; при температуре выше 85 °C или появлении запаха гари линия немедленно останавливается в порядке раздела 9.

8.4. Плановое техническое обслуживание выпрямителя выполняется ОГМ в сроки, установленные графиком ППР-2026, но не реже одного раза в 30 суток.

## 9. Нейтрализация стоков

9.1. Отработанные растворы и промывные воды линии АГ-40 направляются на участок нейтрализации стоков цеха № 4 и не подлежат сливу в общую канализацию без нейтрализации.

9.2. Ангидрид хромовый технический, применяемый в растворе пассивации, относится к веществам 1 класса опасности; его выдача и учёт ведутся поштучно, доступ — по наряду.

## 10. Аварийная остановка линии

10.1. Основаниями для немедленной аварийной остановки линии АГ-40 являются: перегрев выпрямителя сверх значений, указанных в п. 8.3, утечка электролита за пределы ванны, отказ системы вентиляции участка.

10.2. Аварийную остановку производит оператор линии самостоятельно, без согласования, с немедленным уведомлением мастера участка и ОГМ.

10.3. Порядок вывода линии в ремонт после аварийной остановки и допуска к эксплуатации после ремонта устанавливается ТОИР-РЕГЛ-002.

## 11. Требования охраны труда

11.1. Персонал линии АГ-40 работает в средствах индивидуальной защиты, предусмотренных ИОТ-021, и проходит инструктаж по охране труда при работе на гальваническом участке не реже одного раза в 6 месяцев.

11.2. Работы с ангидридом хромовым техническим и корректировка электролита выполняются только персоналом, прошедшим обучение по обращению с веществами 1 класса опасности.