УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 16.04.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 23.04.2026

# Технологическая карта на деталь 61.05.22 «Корпус редуктора Р-200, нижняя часть»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 61.05.22 |
| Наименование | Корпус редуктора Р-200, нижняя часть |
| Материал | Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85 |
| Заготовка | отливка |
| Масса, кг | 78.5 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-1 |

## 2. Маршрут обработки

### 005 Разметка

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Разметочный инструмент, плита поверочная.

### 015 Расточная

Оборудование: Sinumerik 828D / СТЦ-1730, инв. № ОС-1250. Инструмент: Расточная головка с пластиной CCMT. Режимы: скорость 150 м/мин, подача 0,12 мм/об, глубина 0,5…1,0 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5 %.

### 025 Фрезерная

Оборудование: Sinumerik 828D / СТЦ-1730, инв. № ОС-1250. Инструмент: Фреза торцевая ø63, 5 зубьев. Режимы: скорость 160…190 м/мин, подача 0,15 мм/зуб, глубина до 3 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 045 Сверлильная

Оборудование: Sinumerik 828D / СТЦ-1730, инв. № ОС-1250. Инструмент: Сверло ø12 Р6М5. Режимы: скорость 25…30 м/мин, подача 0,12 мм/об, глубина —. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5 %.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| межосевое расстояние | ±0,05 |
| шероховатость Ra, мкм, не более | 3.2 |
| отклонение от плоскостности, мм | 0.06 |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.