УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 28.04.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 05.05.2026

# Технологическая карта на деталь 73.22.31 «Шток гидроцилиндра ГЦ-80/45, L=500»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 73.22.31 |
| Наименование | Шток гидроцилиндра ГЦ-80/45, L=500 |
| Материал | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014 |
| Заготовка | круг ø50, L=560 |
| Масса, кг | 9.7 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-1, ceh-2, ceh-3, ceh-4 |

## 2. Маршрут обработки

### 015 Токарная

Оборудование: DMG MORI CTX 310 ecoline, инв. № ОС-1198. Инструмент: Резец проходной с пластиной CNMG 120408. Режимы: скорость 180…220 м/мин, подача 0,25 мм/об, глубина 1,5…2,5 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 040 Термообработка ТВЧ

Оборудование: ВЧГ7-60/0,066, инв. № ОС-1155. Инструмент: —.

### 055 Круглошлифовальная

Оборудование: 3М151, инв. № ОС-1066. Инструмент: Круг 600×63×305 25А. Режимы: скорость 35 м/с, подача 0,004 мм/ход, глубина 0,15…0,25 мм на сторону. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 3 %.

### 065 Хромирование

Оборудование: АГ-25Х, инв. № ОС-0911. Инструмент: —. Охлаждение: электролит хромовый.

### 075 Полирование

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Круг войлочный, паста ГОИ. Режимы: скорость 20 м/с, подача —, глубина —.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| поле допуска диаметра | ø45 f7 |
| шероховатость Ra, мкм, не более | 0.32 |
| толщина покрытия, мкм | 20…25 хром |
| твёрдость, HRC | 48…52 |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.