УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 22.05.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 29.05.2026

# Технологическая карта на деталь 88.14.43 «Кольцо распорное ø80/ø100×15»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 88.14.43 |
| Наименование | Кольцо распорное ø80/ø100×15 |
| Материал | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |
| Заготовка | круг ø105 |
| Масса, кг | 0.6 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-1 |

## 2. Маршрут обработки

### 015 Токарная

Оборудование: 16К20Ф3, инв. № ОС-1041. Инструмент: Резец проходной с пластиной CNMG 120408. Режимы: скорость 180…220 м/мин, подача 0,25 мм/об, глубина 1,5…2,5 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| толщина, мм | 15 ±0,1 |
| шероховатость Ra, мкм, не более | 3.2 |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.