УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 09.06.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 16.06.2026

# Технологическая карта на деталь 88.14.49 «Шайба стопорная многолапчатая 64»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 88.14.49 |
| Наименование | Шайба стопорная многолапчатая 64 |
| Материал | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |
| Заготовка | лист 2 мм |
| Масса, кг | 0.08 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-4, ceh-5 |

## 2. Маршрут обработки

### 050 Штамповка

Оборудование: П-6330, инв. № ОС-1120. Инструмент: Штамп вырубной.

### 060 Цинкование

Оборудование: АГ-40, инв. № ОС-0903. Инструмент: —. Охлаждение: электролит цинкатный.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| покрытие | Ц6.хр |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.