УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 15.04.2026

# Отчёт 8D по занижению твёрдости после закалки ТВЧ (цех №3, Пермь)

## D1. Команда

D1.1. Руководитель группы — начальник ОТК.

D1.2. Состав группы: начальник цеха №3, главный механик, инженер-технолог, контролёр ОТК.

D1.3. Группа работает в соответствии с регламентом ОТК-РЕГЛ-004 «Порядок управления несоответствующей продукцией».

D1.4. Группа проводит совещания по статусу разбора не реже одного раза в неделю; решения фиксируются протоколом совещания и доводятся до начальника цеха №3.

## D2. Описание проблемы

D2.1. 10.03.2026, на второй день после введения в действие ТК-45.67.90, ред. 1, при контроле опытной партии 30 шт. детали 45.67.90 «Вал промежуточный редуктора Р-160» после операции 040 термообработка ТВЧ контролёр ОТК выполнил выборочный контроль твёрдости 5 шт.

D2.2. У 3 из 5 проверенных деталей (60 % выборки) твёрдость составила от 38 до 41 HRC при норме 45…50 HRC, установленной ТК-45.67.90, ред. 1.

D2.3. Остаток партии (25 шт.) направлен на сплошной контроль твёрдости до принятия решения о её судьбе.

D2.4. Суммарно по опытной партии выявлено 14 несоответствующих деталей из 30 (47 %); запуск серийного производства детали 45.67.90 по ТК-45.67.90, ред. 1, отложен до устранения причины.

## D3. Сдерживающие действия

D3.1. 10.03.2026 начальник цеха №3 приостановил сдачу партии на операцию 055 до завершения разбора.

D3.2. 10–11.03.2026 контролёр ОТК провёл сплошной контроль твёрдости остатка партии; выявлено ещё 11 несоответствующих деталей, изолированных в зоне брака.

D3.3. Запуск следующих партий детали 45.67.90 на операцию 040 приостановлен до устранения причины.

D3.4. Несоответствие зарегистрировано в журнале учёта несоответствующей продукции ОТК; 14 деталей с заниженной твёрдостью направлены на повторную термообработку либо переведены в брак при невозможности исправления.

## D4. Коренная причина

D4.1. Анализ выполнен методом «пять почему».

D4.2. Почему твёрдость поверхности ниже нормы? Потому что при закалке ТВЧ не достигнута требуемая температура нагрева поверхностного слоя детали.

D4.3. Почему не достигнута требуемая температура нагрева? Потому что мощность установки ВЧГ7-60/0,066 (инв. № ОС-1155), передаваемая на деталь, снижена относительно паспортной из-за загрязнения индуктора окалиной.

D4.4. Почему индуктор не был очищен своевременно? Потому что очистка индуктора не выделена отдельным пунктом в графике ППР PPR-2026 и не закреплена как обязательная операция между партиями.

D4.5. Почему периодичность очистки индуктора не регламентирована? Потому что регламент TEH-REGL-003 устанавливает порядок эксплуатации термических печей и не распространяется на установки ТВЧ, а отдельной рабочей инструкции для участка ТВЧ на момент события не было.

D4.6. Почему отдельная инструкция для участка ТВЧ отсутствовала? Потому что участок ранее не имел зарегистрированных отклонений по твёрдости и не считался источником риска.

D4.7. Коренная причина: загрязнение индуктора установки ТВЧ (ОС-1155) окалиной снижает эффективность нагрева при отсутствии регламентированной периодичности его очистки между партиями.

## D5. Выбранные корректирующие действия

D5.1. Включить очистку индуктора установки ТВЧ (ОС-1155) в график ППР PPR-2026 с периодичностью после каждой партии деталей, требующих закалки ТВЧ; срок — 2 рабочих дня с даты открытия отчёта, ответственный — главный механик.

D5.2. Ввести контроль температуры нагрева пирометром перед запуском партии на операцию 040; срок — 12.03.2026, ответственный — начальник цеха №3.

D5.3. Передать в технологический отдел предложение о разработке отдельного пункта по обслуживанию установок ТВЧ в составе рабочей инструкции участка термообработки; срок — до 30.04.2026, ответственный — главный технолог.

D5.4. Провести повторное обучение операторов участка ТВЧ порядку межпартионного обслуживания установки, включая визуальный контроль состояния индуктора; срок — до 20.03.2026, ответственный — начальник цеха №3.

## D6. Внедрение и подтверждение

D6.1. 11.03.2026 главный механик выполнил очистку индуктора установки ОС-1155.

D6.2. Последующие 4 партии детали 45.67.90 (120 шт.), изготовленные после очистки индуктора, прошли сплошной контроль твёрдости на операции 070 — несоответствий не выявлено.

D6.3. Контроль температуры нагрева пирометром введён в практику участка ТВЧ с 12.03.2026.

D6.4. Дополнительная проверка через месяц (апрель 2026 года) на выборке из 40 деталей других наименований, проходящих закалку ТВЧ на установке ОС-1155, подтвердила стабильность твёрдости в пределах норм соответствующих технологических карт.

## D7. Предупреждение повторения

D7.1. График ППР PPR-2026 дополнен пунктом очистки индуктора установки ТВЧ (ОС-1155).

D7.2. Технологическому отделу передано предложение включить требование к контролю температуры нагрева в состав будущей рабочей инструкции по участку ТВЧ.

D7.3. Методика ОТК-МИ-003 (контроль твёрдости) дополнена указанием проверять состояние индуктора перед запуском ответственных партий.

D7.4. Главному механику рекомендовано распространить порядок регулярной очистки индуктора на все детали, проходящие операцию 040 термообработка ТВЧ на установке ОС-1155, независимо от чертёжного номера.

## D8. Признание работы команды и закрытие

D8.1. Начальник ОТК отмечает оперативность контролёра ОТК при выборочном контроле опытной партии, что позволило выявить отклонение до запуска серийного производства.

D8.2. Отчёт закрыт 15.04.2026 начальником ОТК в соответствии с регламентом ОТК-РЕГЛ-004.

D8.3. Материалы разбора переданы главному технологу для использования при подготовке рабочей инструкции по участку ТВЧ в составе комплекта RI-001…RI-012.