УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 10.09.2026

# Отчёт 8D по течи рабочей жидкости по штоку при испытании гидроцилиндров ГЦ-100/56 (цех №5, Тольятти)

## D1. Команда

D1.1. Руководитель группы — начальник ОТК.

D1.2. Состав группы: начальник цеха №5, мастер участка сборки гидроцилиндров, инженер-технолог, контролёр ОТК.

D1.3. Группа работает в соответствии с регламентом ОТК-РЕГЛ-004 «Порядок управления несоответствующей продукцией».

D1.4. Группа проводит совещания по статусу разбора не реже одного раза в неделю; решения фиксируются протоколом совещания и доводятся до главного технолога.

## D2. Описание проблемы

D2.1. 12.08.2026 при испытании на стенде СИ-ГЦ-250 (инв. № ОС-1231) под давлением 250 бар из партии 15 собранных узлов 88.14.54 «Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе» у 2 узлов (13 % партии) выявлена течь рабочей жидкости по уплотнению штока в течение 5 минут выдержки под давлением.

D2.2. Испытания проведены по методике ОТК-МИ-007 (контроль герметичности); результаты фиксируются по форме, аналогичной протоколу PROT-20260719-06.

D2.3. Остаток партии (13 узлов) задержан на участке испытаний до завершения разбора причин.

D2.4. Отгрузка партии узлов 88.14.54 заказчику АО «Гидромаш-Юг» перенесена на 10 рабочих дней до подтверждения герметичности всех узлов партии.

## D3. Сдерживающие действия

D3.1. 12.08.2026 начальник цеха №5 приостановил сборку и испытания следующей партии узлов 88.14.54.

D3.2. 12–13.08.2026 контролёр ОТК провёл сплошной визуальный осмотр штоков (деталь 73.22.30) и посадочных мест уплотнений остатка партии; 2 несоответствующих узла изолированы для разборки.

D3.3. Испытания следующих партий разрешены только после 100-процентного визуального контроля поверхности штока перед сборкой.

D3.4. Несоответствие зарегистрировано в журнале учёта несоответствующей продукции ОТК; 2 узла с течью направлены на разборку для замены штока и манжетного уплотнения.

## D4. Коренная причина

D4.1. Анализ выполнен методом «пять почему».

D4.2. Почему происходит течь рабочей жидкости по штоку? Потому что манжетное уплотнение в передней крышке гидроцилиндра (деталь 73.22.34) не обеспечивает герметичность при рабочем давлении.

D4.3. Почему уплотнение не обеспечивает герметичность? Потому что на хромированной поверхности штока (деталь 73.22.30) в зоне контакта с манжетой обнаружены мелкие задиры.

D4.4. Почему на поверхности штока появились задиры? Потому что хромированные и отполированные штоки после операции 075 полирование транспортируются из цеха №1 (Ковров) в цех №5 (Тольятти) на сборку без защитных чехлов, что допускает контакт рабочей поверхности с тарой.

D4.5. Почему отсутствует требование о защите поверхности штока при межплощадочной транспортировке? Потому что действующий порядок упаковки не выделяет шток гидроцилиндра как деталь с покрытием, требующим индивидуальной защиты при перевозке между площадками.

D4.6. Почему это не было учтено ранее? Потому что до расширения программы сборки узел 88.14.54 изготавливался с меньшим объёмом межплощадочных перевозок и повреждения поверхности не фиксировались.

D4.7. Коренная причина: повреждение рабочей поверхности штока (задиры от контакта с тарой) при перевозке между площадками Ковров и Тольятти из-за отсутствия защитной упаковки.

## D5. Выбранные корректирующие действия

D5.1. Ввести обязательную защитную упаковку штоков (индивидуальные чехлы) при транспортировке из цеха №1 в цех №5; срок — 5 рабочих дней с даты открытия отчёта, ответственный — начальник цеха №1.

D5.2. Ввести 100-процентный визуальный контроль поверхности штока на участке цеха №5 перед сборкой, до проведения испытания по методике ОТК-МИ-007; срок — 20.08.2026, ответственный — начальник цеха №5.

D5.3. Дополнить маршрут обработки детали 73.22.30 указанием об обязательной защитной упаковке после операции 075 полирование; срок — 20.08.2026, ответственный — главный технолог.

D5.4. Провести инструктаж кладовщиков и водителей, задействованных в межплощадочной перевозке, по новому порядку упаковки штоков; срок — до 22.08.2026, ответственный — начальник отдела снабжения.

## D6. Внедрение и подтверждение

D6.1. Защитная упаковка штоков внедрена начальником цеха №1 с 20.08.2026.

D6.2. Входной визуальный контроль поверхности штока на участке сборки цеха №5 введён с 20.08.2026.

D6.3. Три последующие партии узлов 88.14.54 (45 шт.), собранные и испытанные после внедрения корректирующих действий, прошли испытание давлением 250 бар без выявления течи.

D6.4. Дополнительная проверка через месяц (сентябрь 2026 года) охватила также штоки детали 73.22.31 для гидроцилиндра ГЦ-80/45, транспортируемые по тому же маршруту; задиров на поверхности не выявлено.

## D7. Предупреждение повторения

D7.1. Инструкция по консервации и упаковке для узла 88.14.54 дополнена требованием о защитных чехлах на штоки при межплощадочной перевозке.

D7.2. Методика ОТК-МИ-007 дополнена пунктом о визуальном контроле поверхности штока перед сборкой как обязательном условии допуска к испытанию герметичности.

D7.3. Начальнику отдела снабжения рекомендовано распространить порядок защитной упаковки на все хромированные и полированные детали, перевозимые между площадками Ковров и Тольятти.

## D8. Признание работы команды и закрытие

D8.1. Начальник ОТК отмечает слаженность контролёра ОТК и мастера участка сборки при локализации дефектных узлов и организации входного контроля.

D8.2. Отчёт закрыт 10.09.2026 начальником ОТК в соответствии с регламентом ОТК-РЕГЛ-004.

D8.3. Материалы разбора переданы начальнику отдела снабжения для актуализации порядка упаковки деталей с гальваническим покрытием при межплощадочных перевозках.