УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 05.03.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 19.03.2026

# Методика контроля твёрдости после термообработки

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля твёрдости деталей после операций термообработки ТВЧ и печной термообработки в цехе №3.

1.2. Методика применяется для деталей с полем нормы твёрдости, указанным в технологической карте в единицах HRC (например, валы группы 45.67.xx, шестерни группы 52.31.xx, шток 73.22.30).

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Шкала | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Твердомер Роквелла ТР 5006 ГОСТ 9013-59 | HRC (индентор алмазный конус 120°, нагрузка 150 кгс) | ±1,0 HRC |
| Образцы твёрдости мерные (плитки) по шкале HRC | — | для поверки твердомера перед сменой |

2.1. Перед началом смены твердомер проверяется по мерной плитке твёрдости; при отклонении показаний свыше ±1,0 HRC от значения плитки твердомер к работе не допускается до поверки.

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится после полного остывания детали до температуры 20 ± 5 °С.

3.2. Поверхность детали в месте измерения зачищается от окалины и очищается от масла.

3.3. Толщина детали в месте измерения должна быть не менее 10-кратной глубины отпечатка индентора; при меньшей толщине применяется шкала HRC-15N по согласованию с главным технологом.

## 4. Порядок измерения

4.1. Деталь устанавливается на столик твердомера без люфта и перекоса.

4.2. Измерение твёрдости проводится не менее чем в трёх точках поверхности, распределённых равномерно по контролируемой зоне.

4.3. Расстояние между отпечатками и от отпечатка до края детали должно быть не менее трёх диаметров отпечатка.

4.4. Для валов, проходящих закалку ТВЧ, дополнительно контролируется твёрдость на переходных участках зоны закалки, если это указано в технологической карте.

## 5. Обработка результата

5.1. За результат контроля принимается среднее арифметическое значений твёрдости во всех измеренных точках, округлённое до целого числа HRC.

5.2. Деталь признаётся соответствующей, если среднее значение твёрдости находится в пределах нормы, указанной в технологической карте, и ни одно из отдельных измерений не отклоняется от нормы более чем на 2 HRC.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты контроля заносятся в журнал контроля твёрдости с указанием обозначения детали, номера партии и значений по каждой измеренной точке.

6.2. Журнал контроля твёрдости хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При выявлении твёрдости вне установленной нормы деталь изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.