УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 18.04.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 28.04.2025

# Работа на фрезерном обрабатывающем центре Haas VF-2

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре Haas VF-2, инв. № ОС-1203, цех №1 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для операторов, выполняющих фрезерную обработку шпоночных пазов валов и корпусных деталей по технологическим картам.

1.3. Инструкция не распространяется на разработку и редактирование управляющих программ — эта работа выполняется технологом-программистом.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются операторы станков с ЧПУ не ниже 4 разряда, прошедшие обучение по системе ЧПУ станка.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе — после стажировки не менее 10 смен.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность ограждений рабочей зоны и блокировки двери.

3.2. Проверяется состояние и крепление фрезерного инструмента, соответствие карте наладки.

3.3. Проверяется уровень и концентрация СОЖ ЭТ-2; порядок приготовления и контроля — по РИ-013.

3.4. Проверяется наличие технологической карты и управляющей программы на партию.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Заготовка (например, вал 45.67.89 после операции 015 или корпус редуктора Р-160, нижняя часть, 61.05.20) устанавливается и закрепляется в приспособлении по карте наладки.

4.2. Оператор вызывает управляющую программу операции (например, 025 фрезерная — шпоночный паз) и проверяет соответствие номера программы обозначению детали.

4.3. Фрезерование шпоночного паза выполняется торцевой фрезой ø63 на 5 зубьев со скоростью 160…190 м/мин, подачей 0,15 мм/зуб и глубиной прохода до 3 мм, с охлаждением СОЖ ЭТ-2 5…7 %.

4.4. При обработке корпусных деталей сверлильные переходы выполняются сверлом ø12 Р6М5 по программе, заданной картой наладки.

4.5. После первой детали партии выполняется самоконтроль по разделу 5, далее — не реже каждой пятой детали.

4.6. Обработанные детали укладываются в тару с ярлыком партии и передаются на следующую операцию.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются ширина и глубина паза, плоскостность и шероховатость обработанных поверхностей по карте наладки.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая пятая деталь партии.

5.3. При отклонении размера обработка приостанавливается, деталь передаётся контролёру ОТК для контроля по методикам ОТК-МИ-001 и ОТК-МИ-004.

5.4. Результаты заносятся в журнал операционного контроля цеха №1.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При сбое программы, аварийном сообщении системы ЧПУ или отказе шпинделя оператор останавливает станок и не возобновляет цикл без выяснения причины.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода станка в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали, обработка которых была прервана отказом, направляются на дополнительный контроль ОТК.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Станок останавливается, инструмент возвращается в исходное положение, привод обесточивается.

7.2. Рабочая зона очищается от стружки, СОЖ убирается со стола и приспособлений.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей и замечания по состоянию станка.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или оператору следующей смены с росписью в журнале.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается открывать дверь рабочей зоны во время цикла обработки.

8.2. Запрещается изменять управляющую программу без согласования с технологом.

8.3. Запрещается применять инструмент, не предусмотренный картой наладки.

8.4. Запрещается запускать станок при неисправной блокировке двери.

8.5. Запрещается оставлять станок без надзора при работающем цикле.