УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 16.05.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 27.05.2025

# Фрезерная обработка на универсально-фрезерном станке 6Р13

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на универсально-фрезерном станке 6Р13, инв. № ОС-0987, цех №1 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для фрезеровщиков, выполняющих фрезерование шпоночных пазов, плоскостей и зубьев зубчатых колёс с использованием делительной головки по технологическим картам.

1.3. Станок используется для операций мелкосерийного характера, не переведённых на обрабатывающие центры с ЧПУ.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются фрезеровщики не ниже 3 разряда.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к работе с делительной головкой — после дополнительного обучения и стажировки не менее 5 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность ограждений зоны фрезерования и состояние патрона делительной головки.

3.2. Проверяется крепление фрезы и её соответствие карте наладки.

3.3. Проверяется уровень и концентрация СОЖ ЭТ-2; порядок приготовления и контроля — по РИ-013.

3.4. Проверяется наличие технологической карты и делительной таблицы на партию.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Заготовка устанавливается и выверяется в приспособлении (например, шпонка призматическая 18×11×80, обозначение 88.14.44, материал сталь 45) либо в делительной головке (например, шестерня цилиндрическая z=24, m=4, обозначение 52.31.10).

4.2. При фрезеровании плоскостей и пазов используется фреза торцевая ø63 на 5 зубьев со скоростью 160…190 м/мин, подачей 0,15 мм/зуб и глубиной прохода до 3 мм.

4.3. При нарезании зубьев модульной дисковой фрезой делительная головка настраивается по делительной таблице на число зубьев колеса; после нарезания каждого зуба проверяется точность деления.

4.4. Охлаждение зоны резания выполняется СОЖ ЭТ-2 концентрацией 5…7 %.

4.5. После первой детали партии выполняется самоконтроль по разделу 5, далее — не реже каждой пятой детали.

4.6. Обработанные детали укладываются в тару с ярлыком партии и передаются на следующую операцию маршрута.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются ширина паза, шаг и профиль зуба, шероховатость поверхности по карте наладки.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая пятая деталь партии.

5.3. При отклонении параметра обработка приостанавливается, деталь передаётся контролёру ОТК для контроля по методикам ОТК-МИ-001 и ОТК-МИ-006.

5.4. Результаты заносятся в журнал операционного контроля цеха №1.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При люфте делительной головки, заклинивании подачи или постороннем шуме оператор останавливает станок.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода станка в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали с подозрением на ошибку деления откладываются отдельно до решения контролёра ОТК.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Станок останавливается, делительная головка фиксируется в нейтральном положении.

7.2. Рабочая зона очищается от стружки, стол и делительная головка протираются от СОЖ.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей и замечания по состоянию станка.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или оператору следующей смены.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается фрезеровать без установленных ограждений зоны резания.

8.2. Запрещается изменять настройку делительной головки во время вращения шпинделя.

8.3. Запрещается применять фрезы с трещинами, сколами зубьев или превышением срока заточки.

8.4. Запрещается оставлять станок без надзора во время рабочего хода.

8.5. Запрещается работать при неисправном ограждении зоны деления.