УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 11.07.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 22.07.2025

# Плоское шлифование на станке 3Е711В

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на плоскошлифовальном станке 3Е711В, инв. № ОС-1071, цех №2 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для шлифовщиков, выполняющих финишное шлифование базовых и привалочных плоскостей деталей по технологическим картам.

1.3. Конкретные значения плоскостности и шероховатости для каждой детали устанавливаются технологической картой на эту деталь.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются шлифовщики не ниже 3 разряда.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе — после стажировки не менее 7 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется состояние и балансировка шлифовального круга, состояние магнитного стола и его крепёжных пазов.

3.2. Проверяется исправность ограждения круга и системы охлаждения.

3.3. Проверяется концентрация рабочего раствора СОЖ ЭТ-2 в баке станка; порядок приготовления и контроля — по РИ-013.

3.4. Проверяется наличие технологической карты, поверочной плиты и индикатора для контроля плоскостности.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Деталь устанавливается и закрепляется на магнитном столе базовой поверхностью, предусмотренной картой наладки.

4.2. Шлифовщик выставляет глубину и продольную подачу стола в соответствии с режимами карты наладки на данную деталь.

4.3. Шлифование ведётся с охлаждением зоны резания СОЖ ЭТ-2; черновые проходы выполняются с большей глубиной, чистовые — с уменьшенной подачей для достижения требуемой шероховатости.

4.4. После шлифования первой детали партии выполняется полный самоконтроль по разделу 5.

4.5. При положительном результате обработка партии продолжается с контролем не реже каждой пятой детали.

4.6. Годные детали укладываются в тару с ярлыком партии и передаются на следующую операцию маршрута.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются плоскостность, параллельность базовых поверхностей и шероховатость Ra в соответствии с картой наладки на деталь.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая пятая деталь партии.

5.3. При отклонении плоскостности или шероховатости от нормы обработка приостанавливается, деталь передаётся контролёру ОТК для контроля по методикам ОТК-МИ-001 и ОТК-МИ-004.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №2.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При отрыве детали от магнитного стола, биении круга или прижоге поверхности шлифовщик останавливает станок.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода станка в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали, обработанные до остановки станка, откладываются отдельно для контроля ОТК в полном объёме.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Станок останавливается, магнитный стол размагничивается, охлаждение отключается.

7.2. Рабочая зона очищается от шлама и остатков СОЖ, стол протирается насухо во избежание коррозии.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей и замечания по станку.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или шлифовщику следующей смены.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается закреплять на магнитном столе детали, не обеспечивающие устойчивое притяжение по площади базы.

8.2. Запрещается работать со снятым ограждением круга.

8.3. Запрещается оставлять деталь на столе с включённым магнитом дольше времени, установленного картой наладки.

8.4. Запрещается оставлять станок без надзора во время рабочего цикла.

8.5. Запрещается запускать станок при неисправной системе охлаждения.