УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 05.09.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 16.09.2025

# Закалка токами высокой частоты на установке ВЧГ7-60/0,066

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на установке ТВЧ ВЧГ7-60/0,066, инв. № ОС-1155, цех №3 Пермской площадки, при закалке шеек и посадочных поверхностей валов и зубчатых колёс.

1.2. Инструкция обязательна для термистов, выполняющих закалку токами высокой частоты по технологическим картам.

1.3. Цех №3 работает непрерывно в три смены; инструкция действует для всех смен без исключения.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются термисты не ниже 4 разряда, прошедшие обучение по эксплуатации высокочастотных установок и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

2.2. Обязателен вводный инструктаж по ИОТ-005, повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе — после стажировки не менее 10 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность блокировок ограждения индуктора и цепей заземления установки.

3.2. Проверяется состояние охлаждающего контура генератора и уровень охлаждающей воды.

3.3. Проверяется соответствие установленного индуктора чертежу детали, указанному в технологической карте.

3.4. Проверяется наличие технологической карты с режимами нагрева и закалочной средой.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Деталь (например, вал выходной редуктора Р-160, обозначение 45.67.89, поступивший после фрезерной операции) устанавливается в приспособление и позиционируется относительно индуктора по чертежу.

4.2. Термист задаёт режим нагрева (мощность, время выдержки, скорость перемещения) согласно технологической карте на деталь.

4.3. После нагрева зоны закалки до заданной температуры выполняется охлаждение закалочной средой в соответствии с картой наладки.

4.4. После закалки первой детали партии выполняется контроль твёрдости по разделу 5.

4.5. При положительном результате обработка партии продолжается с контролем не реже каждой пятой детали.

4.6. Обработанные детали передаются на операцию круглошлифовальной обработки по маршруту технологической карты.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются твёрдость закалённой поверхности (например, 45…50 HRC для вала 45.67.89) и глубина закалённого слоя по карте наладки.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая пятая деталь партии.

5.3. При отклонении твёрдости от нормы обработка приостанавливается, деталь передаётся контролёру ОТК для контроля по методике ОТК-МИ-003.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №3.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При отказе генератора, пробое индуктора или прекращении подачи охлаждающей воды термист немедленно прекращает нагрев.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода установки в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Остановка установки для планового обслуживания согласуется с главным механиком заблаговременно.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Установка переводится в режим ожидания, индуктор снимается или фиксируется в безопасном положении.

7.2. Рабочее место очищается от окалины, проверяется отсутствие протечек охлаждающего контура.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей и замечания по состоянию установки.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или термисту следующей смены ввиду непрерывного режима работы цеха.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается вести нагрев при снятом или неисправном ограждении индуктора.

8.2. Запрещается изменять режимы нагрева без согласования с технологом.

8.3. Запрещается оставлять установку под напряжением без надзора.

8.4. Запрещается работать при отсутствии или недостаточном расходе охлаждающей воды генератора.

8.5. Запрещается устранять неисправности генератора самостоятельно — только силами электротехнического персонала.