УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 10.10.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 21.10.2025

# Термообработка в шахтной электропечи СШЗ-6.6/9

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на шахтной электропечи СШЗ-6.6/9, инв. № ОС-0812, цех №3 Пермской площадки, при термообработке поковок валов и зубчатых колёс.

1.2. Инструкция обязательна для термистов, выполняющих загрузку, нагрев, выдержку и охлаждение деталей по технологическим картам.

1.3. Остановка печи, кроме аварийной, выполняется в порядке, установленном ТЕХ-РЕГЛ-003, и согласуется с главным механиком.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются термисты не ниже 4 разряда.

2.2. Обязателен вводный инструктаж по ИОТ-005, повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе — после стажировки не менее 10 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность нагревательных элементов, термопар и системы регулирования температуры печи.

3.2. Проверяется исправность вытяжной вентиляции и ограждения загрузочного люка.

3.3. Проверяется соответствие заданной программы нагрева технологической карте на партию.

3.4. Проверяется исправность и готовность закалочного бака и закалочной среды.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Детали партии (например, вал быстроходный редуктора Р-200, обозначение 45.67.91, поковка из стали 38ХС) укладываются в печную оснастку с равномерным зазором для прогрева.

4.2. Термист задаёт температуру и время выдержки по технологической карте и запускает программу нагрева.

4.3. По окончании выдержки детали переносятся в закалочную среду в порядке и в сроки, установленные картой наладки.

4.4. После закалки первой детали партии выполняется контроль твёрдости по разделу 5.

4.5. При положительном результате самоконтроля обработка партии продолжается с контролем не реже каждой пятой детали.

4.6. Обработанные детали передаются на операцию круглошлифовальной обработки по маршруту технологической карты.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются твёрдость после закалки (например, 52…56 HRC для вала 45.67.91) и отсутствие трещин и коробления.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая пятая деталь партии.

5.3. При отклонении твёрдости от нормы обработка партии приостанавливается, деталь передаётся контролёру ОТК для контроля по методике ОТК-МИ-003.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №3.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При отказе термопары, выходе температуры за пределы уставки или аварийной ситуации термист останавливает нагрев и действует по ТЕХ-РЕГЛ-003.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода печи в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Плановая остановка печи согласуется с главным механиком не менее чем за одну смену.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Печь переводится в режим поддержания температуры или останавливается в соответствии с заданием на следующую смену.

7.2. Рабочее место очищается от окалины, проверяется уровень закалочной среды.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей и замечания по состоянию печи.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или термисту следующей смены ввиду непрерывного режима работы цеха.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается открывать загрузочный люк печи без снижения давления и температуры до безопасных значений.

8.2. Запрещается изменять заданную программу нагрева без согласования с технологом.

8.3. Запрещается останавливать печь без согласования с главным механиком, кроме аварийной остановки.

8.4. Запрещается загружать печь деталями, не предусмотренными технологической картой на данный режим.

8.5. Запрещается оставлять открытый закалочный бак без ограждения.