УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 14.11.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 25.11.2025

# Нанесение цинкового покрытия на линии АГ-40

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на автооператорной линии цинкования АГ-40, инв. № ОС-0903, цех №4 Пермской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для операторов гальванических линий, выполняющих цинкование деталей по технологическим картам.

1.3. Линия отнесена к опасным производственным объектам; параметры ванн и растворов устанавливаются ТЕХ-РЕГЛ-001, настоящая инструкция описывает действия оператора.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются операторы гальванических линий не ниже 3 разряда, прошедшие обучение по работе с химическими веществами.

2.2. Обязателен вводный инструктаж по ИОТ-005 и инструктаж по ИОТ-021 «Требования при работе на гальваническом участке», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе — после стажировки не менее 10 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность автооператора, блокировок ограждений ванн и вытяжной вентиляции.

3.2. Проверяется уровень раствора в ваннах цинкования, состояние анодов Ц1 и исправность выпрямителя тока.

3.3. Проверяется наличие средств индивидуальной защиты (перчатки, фартук, защитные очки).

3.4. Проверяется наличие технологической карты на партию и соответствие подвески деталей карте.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Детали партии (например, плита опорная натяжной станции, обозначение 61.05.24, с требованием покрытия Ц9.хр по ГОСТ 9.306-85) навешиваются на подвеску автооператора.

4.2. Оператор запускает программу автооператора, обеспечивающую последовательное прохождение деталями ванн обезжиривания, травления, цинкования и пассивации по ТЕХ-РЕГЛ-001.

4.3. Толщина покрытия обеспечивается заданной силой тока и временем выдержки в ванне цинкования согласно технологической карте.

4.4. После выгрузки первой партии выполняется самоконтроль по разделу 5.

4.5. При положительном результате обработка следующих партий продолжается с контролем каждой партии.

4.6. Обработанные детали передаются на операцию контроля ОТК.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются толщина покрытия и сплошность (отсутствие непокрытых участков) по карте наладки на деталь.

5.2. Периодичность самоконтроля — каждая партия, выгружаемая с линии.

5.3. При отклонении толщины покрытия от нормы партия направляется контролёру ОТК для контроля по методике ОТК-МИ-005.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №4.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При отказе выпрямителя тока, автооператора или превышении концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны оператор немедленно останавливает линию и при необходимости покидает опасную зону.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода линии в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали, находившиеся в ваннах в момент отказа, направляются на дополнительный контроль ОТК перед дальнейшим движением по маршруту.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Линия переводится в режим ожидания, ванны закрываются защитными крышками.

7.2. Рабочее место и подвески очищаются от остатков раствора в соответствии с требованиями участка нейтрализации стоков.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных партий и замечания по состоянию линии.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или оператору следующей смены с росписью в журнале.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается работать на линии без средств индивидуальной защиты, предусмотренных ИОТ-021.

8.2. Запрещается загружать в ванны детали, не прошедшие операцию обезжиривания.

8.3. Запрещается открывать ограждения ванн во время работы автооператора.

8.4. Запрещается сливать растворы и промывные воды в канализацию, минуя участок нейтрализации стоков.

8.5. Запрещается продолжать работу линии при неисправном выпрямителе тока.