УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 12.12.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 23.12.2025

# Нанесение хромового покрытия на линии АГ-25Х

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на линии хромирования АГ-25Х, инв. № ОС-0911, цех №4 Пермской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для операторов гальванических линий, выполняющих хромирование штоков гидроцилиндров и других деталей по технологическим картам.

1.3. Линия отнесена к опасному производственному участку; параметры ванн устанавливаются ТЕХ-РЕГЛ-002, настоящая инструкция описывает действия оператора.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются операторы гальванических линий не ниже 4 разряда, прошедшие обучение по работе с веществами 1 класса опасности.

2.2. Обязателен вводный инструктаж по ИОТ-005 и инструктаж по ИОТ-021 «Требования при работе на гальваническом участке», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к работе с ангидридом хромовым — только по наряду-допуску, оформленному в порядке, установленном инженером по охране труда.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность ограждений ванн, вытяжной вентиляции и блокировок выпрямителя тока.

3.2. Проверяется наличие и целостность тары с ангидридом хромовым, соответствие поштучного учёта фактическому остатку.

3.3. Проверяется наличие средств индивидуальной защиты и исправность средств для нейтрализации возможных проливов.

3.4. Проверяется наличие технологической карты на партию и соответствие подвески деталей карте.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Детали партии (например, шток гидроцилиндра ГЦ-100/56, обозначение 73.22.30, материал сталь 20Х13, после термообработки ТВЧ и круглошлифовальной обработки) навешиваются на подвеску.

4.2. Оператор запускает цикл хромирования согласно ТЕХ-РЕГЛ-002: обезжиривание, травление, хромирование, промывка.

4.3. Толщина хромового покрытия обеспечивается заданной силой тока и временем выдержки в ванне хромирования согласно технологической карте (например, 20…25 мкм для штока 73.22.30).

4.4. После выгрузки первой партии выполняется самоконтроль по разделу 5.

4.5. При положительном результате обработка следующих партий продолжается с контролем каждой партии.

4.6. Обработанные детали передаются на операцию полирования и далее на контроль ОТК.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются толщина покрытия, сплошность и отсутствие прижогов по карте наладки на деталь.

5.2. Периодичность самоконтроля — каждая партия, выгружаемая с линии.

5.3. При отклонении толщины покрытия от нормы партия направляется контролёру ОТК для контроля по методике ОТК-МИ-005.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №4.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При проливе раствора, содержащего ангидрид хромовый, оператор действует по инструкции ИОТ-021 и немедленно сообщает мастеру участка.

6.2. При отказе выпрямителя тока или вентиляции оператор останавливает линию и оформляет заявку на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода линии в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Остаток ангидрида хромового после смены сдаётся на склад с отметкой в журнале поштучного учёта.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Линия переводится в режим ожидания, ванны закрываются защитными крышками.

7.2. Рабочее место очищается от остатков раствора, средства индивидуальной защиты убираются в отведённое место хранения.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных партий, расход ангидрида хромового и замечания по состоянию линии.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или оператору следующей смены с росписью в журнале.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается вскрывать тару с ангидридом хромовым без наряда-допуска.

8.2. Запрещается работать на линии без средств индивидуальной защиты, предусмотренных ИОТ-021.

8.3. Запрещается сливать растворы и промывные воды в канализацию, минуя участок нейтрализации стоков.

8.4. Запрещается открывать ограждения ванн во время работы линии под током.

8.5. Запрещается хранить остатки ангидрида хромового на рабочем месте по окончании смены.