УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 12.11.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.12.2025

# Технологический регламент линии хромирования АГ-25Х

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и параметры технологического процесса твёрдого хромирования деталей на линии АГ-25Х (инвентарный номер ОС-0911, паспорт ПС-ОС-0911, цех № 4, Пермская площадка).

1.2. Регламент обязателен для операторов линии АГ-25Х, мастера участка цеха № 4 и персонала ОГМ, обслуживающего линию.

1.3. Линия АГ-25Х относится к опасному производственному объекту; общие требования охраны труда при работе на гальваническом участке установлены ИОТ-021.

1.4. На линии АГ-25Х хромируются детали из стали 20Х13, преимущественно штоки гидроцилиндров, для которых хромовое покрытие предусмотрено маршрутом технологической карты, например шток гидроцилиндра ГЦ-100/56 (ТК-73.22.30, ред. 1) и шток гидроцилиндра ГЦ-80/45 (ТК-73.22.31, ред. 1) с толщиной покрытия 20–25 мкм и твёрдостью 48…52 HRC.

1.5. Перед поступлением на линию АГ-25Х штоки проходят термообработку ТВЧ и круглошлифовальную обработку; после хромирования — операцию полирования и контроль ОТК. Маршрут в целом устанавливается технологической картой на конкретную деталь.

1.6. Техническое обслуживание и ремонт линии АГ-25Х проводятся в порядке, установленном ТОИР-РЕГЛ-001, по графику ППР-2026 с периодичностью 30 суток.

## 2. Состав и параметры электролита

2.1. Хромирование производится в стандартном сернокислом электролите со следующим составом:

| Компонент | Концентрация |
| --- | --- |
| Ангидрид хромовый технический | 220–250 г/л |
| Серная кислота | 2,2–2,5 г/л |

2.2. Соотношение концентраций ангидрида хромового и серной кислоты поддерживается в пределах 100:1; корректировку проводит оператор линии по результатам контроля не реже одного раза в смену.

2.3. Ангидрид хромовый технический относится к веществам 1 класса опасности; его выдача и учёт ведутся поштучно, доступ — по наряду.

## 3. Технологический режим нанесения покрытия

3.1. Плотность тока на линии поддерживается в диапазоне 40–60 А/дм² в зависимости от требуемой твёрдости и толщины покрытия.

3.2. Температура электролита в ванне хромирования поддерживается в диапазоне 55–60 °C; отклонение более чем на 3 °C требует остановки подачи деталей до восстановления режима.

3.3. Время выдержки деталей в ванне хромирования устанавливается технологической картой детали исходя из требуемой толщины покрытия и составляет, как правило, 90–150 минут.

## 4. Подготовка поверхности

4.1. Перед хромированием детали проходят обезжиривание в щелочном растворе, промывку в проточной воде и анодное декапирование для активации поверхности.

4.2. Не допускается загрузка в ванну хромирования деталей с шероховатостью поверхности, не соответствующей требованиям технологической карты после операции круглошлифовальной обработки.

## 5. Промывка деталей

5.1. После ванны хромирования детали последовательно промываются в двух проточных ваннах холодной воды и в ванне улавливания для снижения выноса электролита.

5.2. Качество промывки контролируется визуально оператором линии; при обнаружении подтёков электролита деталь возвращается на повторную промывку.

## 6. Пассивация и сушка

6.1. После промывки детали, направляемые на операцию полирования, обезвоживаются продувкой сжатым воздухом без нагрева для предотвращения растрескивания хромового покрытия.

6.2. Детали, не требующие полирования, сушатся горячим воздухом при температуре не выше 60 °C.

## 7. Контроль толщины покрытия

7.1. Контроль толщины хромового покрытия проводит контролёр ОТК по методике ОТК-МИ-005 на выборке не менее 5 % партии, но не менее трёх деталей.

7.2. При обнаружении несоответствия толщины покрытия партия направляется на доращивание покрытия или оформляется акт о браке в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-003.

## 8. Работа выпрямителя

8.1. Выпрямитель линии АГ-25Х подлежит визуальному осмотру оператором линии в начале каждой смены: проверяется отсутствие посторонних шумов, запаха гари и следов перегрева на корпусе.

8.2. Плановое техническое обслуживание выпрямителя выполняется ОГМ в сроки, установленные графиком ППР-2026, но не реже одного раза в 30 суток.

8.3. Показания амперметра и вольтметра выпрямителя оператор линии фиксирует в журнале контроля линии не реже одного раза в 2 часа.

## 9. Нейтрализация стоков

9.1. Отработанные растворы и промывные воды линии АГ-25Х направляются на участок нейтрализации стоков цеха № 4 и не подлежат сливу в общую канализацию без нейтрализации.

## 10. Аварийная остановка линии

10.1. Основаниями для немедленной аварийной остановки линии АГ-25Х являются: отклонение температуры электролита сверх значений, указанных в п. 3.2, более чем на 15 минут, утечка электролита за пределы ванны, отказ системы вентиляции участка.

10.2. Аварийную остановку производит оператор линии самостоятельно, без согласования, с немедленным уведомлением мастера участка и ОГМ.

10.3. Порядок вывода линии в ремонт после аварийной остановки и допуска к эксплуатации после ремонта устанавливается ТОИР-РЕГЛ-002.

## 11. Требования охраны труда

11.1. Персонал линии АГ-25Х работает в средствах индивидуальной защиты, предусмотренных ИОТ-021, и проходит инструктаж по охране труда при работе на гальваническом участке не реже одного раза в 6 месяцев.

11.2. Работы с ангидридом хромовым техническим и корректировка электролита выполняются только персоналом, прошедшим обучение по обращению с веществами 1 класса опасности.