УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 29.03.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 05.04.2026

# Технологическая карта на деталь 52.31.11 «Шестерня цилиндрическая z=38, m=4»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 52.31.11 |
| Наименование | Шестерня цилиндрическая z=38, m=4 |
| Материал | Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016 |
| Заготовка | поковка ø170 |
| Масса, кг | 14.7 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-1, ceh-3 |

## 2. Маршрут обработки

### 015 Токарная

Оборудование: Sinumerik 828D / СТЦ-1730, инв. № ОС-1250. Инструмент: Резец проходной с пластиной CNMG 120408. Режимы: скорость 180…220 м/мин, подача 0,25 мм/об, глубина 1,5…2,5 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 030 Зубофрезерная

Оборудование: 6Р13, инв. № ОС-0987. Инструмент: Фреза торцевая ø63, 5 зубьев. Режимы: скорость 160…190 м/мин, подача 0,15 мм/зуб, глубина до 3 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 035 Шевингование

Оборудование: 6Р13, инв. № ОС-0987. Инструмент: Шевер дисковый. Режимы: скорость 120 м/мин, подача 0,2 мм/об, глубина 0,05…0,08 мм. Охлаждение: масло индустриальное.

### 040 Термообработка печная

Оборудование: СШЗ-6.6/9, инв. № ОС-0812. Инструмент: —.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| степень точности зубчатого венца | 7-C ГОСТ 1643-81 |
| твёрдость, HRC | 52…56 |
| шероховатость Ra, мкм, не более | 1.25 |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.